ЛИТОС - АНТИСОЛЬ
Описание: Высокоэффективный очиститель фасадов зданий, а также поверхностей внутри помещений, имеющих различные виды загрязнений, таких как известковые высолы, цементные, известковые, масляные виды отрицательного видоизменения материалов. Особо рекомендуется для удаления высолов на гиперпрессованном, керамическом и клинкерном кирпиче, обладает быстрым действием, не выделяет опасные токсические пары при применении, не разрушает структуру очищаемого материала благодаря особой «щадящей» формуле.
Основные достоинства: - убирает известковые высолы на различных типах кирпича;
- очищает от остатков смесей на основе цемента (таких как клея, заполнители швов);
- очищает от цементых и известковых загрязнений с поверхности керамической плитки и мозаики;
- очищает поверхности от незначительных пятен ржавчины.
Расход: 200-500 мл ЛИТОС-АНТИСОЛЬ на 1 м² кирпичной кладки – в зависимости от типа кирпича;
150-700мл ЛИТОС-АНТИСОЛЬ на 1 м² поверхности – в зависимости от вида и количества загрязнений .
Рекомендации по применению: ЛИТОС-АНТИСОЛЬ готов к применению. Перед использованием необходимо проверить стойкость поверхности к действию кислоты на небольшом участке обрабатываемого материала. Если результат удовлетворяет - обработать все загрязненные поверхности. Поверхности которые не должны обрабатываться предварительно укрыть защитными материалами. Наносить ЛИТОС-АНТИСОЛЬ полосами с помощью щетки или кисти. Через 5 мин тщательно стереть ЛИТОС-АНТИСОЛЬ абразивной губкой убирая загрязнения. Повторить операцию в местах сильных и стойких загрязнений. После этого тщательно промыть поверхность водой, очистить еще раз абразивной губкой или щеткой в разных направлениях. Остатки воды убрать тканью или адсорбирующими влагу материалами.
Внимание: обладает кислотной реакцией. При работе с материалом необходимо использовать средства защиты (специальные очки, резиновые перчатки и респиратор). При попадании на кожные покровы или в глаза необходимо их промыть большим количеством воды с мыльным или слабым содовым раствором, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить только в герметичной таре в местах недоступных для детей.
Состав: смесь высокоэффективных поверхностно-активных веществ и специальной органической кислоты. Используются высококачественные компоненты, изготовленные в Германии. Гарантийный срок хранения: 12 мес со дня изготовления в герметичной таре.
Средство для удаления высолов / "АНТИ-СОЛЬ" / Расход: 200-500 мл/м.кв.